宁波市冷热水用聚丙烯管材产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的管材抽取4根（4米/根），每根截取成4段（1米/段），其中8米作为检验样品，剩余8米作为备用样品。如每根管材的长度不足4米，可以增加抽取管材根数，保证截取段数满足上述要求。

- 2 检验依据

- 表1 明示执行标准为GB/T 18742.2-2017的冷热水用聚丙烯管材

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | 生产厂名或商标 | GB/T 18742.2-2017 | / |
|  |  |  | 产品名称 |  |  |
|  |  |  | 规格尺寸 |  |  |
|  |  |  | 本标准号 |  |  |
|  |  |  | 生产日期或批号 |  |  |
| 2 | 颜色 |  |  | GB/T 18742.2-2017 | 所有样品中任意5根 |
| 3 | 外观 |  |  | GB/T 18742.2-2017 | 所有样品中任意5根 |
| 4 | 规格尺寸 | 平均外径 |  | GB/T 8806-2008 | 所有样品中任意5根 |
|  |  | 壁厚允许偏差 |  |  |  |
| 5 | 静液压强度（20℃,1h） |  |  | GB/T 6111-2003 GB/T 18742.2-2017 | / |
| 6 | 静液压强度（95℃，22h） |  |  |  | / |
| 7 | 灰分 |  |  | GB/T 9345.1-2008方法A | / |
| 8 | 熔融温度 |  |  | GB/T 19466.3-2004 | / |
| 9 | 氧化诱导时间 |  |  | GB/T 19466.6-2009 | / |
| 10 | 颜料分散 |  |  | GB/T 18251-2000 | 不测外观级别 |
| 11 | 纵向回缩率 |  |  | GB/T 6671-2001方法B | / |
| 12 | 简支梁冲击 |  |  | GB/T 18743-2002 | / |
| 13 | 熔体质量流动速率 |  |  | GB/T 3682-2000 | 不测变化率 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T  18742.2-2017  冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。