广州市市场监督管理局便携式储能电源（户外电源）产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样，抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 产品类型 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式储能电源（户外电源） | 电池 | 18 | 9 |
|  | 电池组 | 21 | 12 |

2 检验依据

表2 便携式储能电源（户外电源）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品容量测试（电池、电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 2 | 低气压（电池、电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 3 | 温度循环（电池、电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 4 | 振动（电池、电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 5 | 跌落（电池、电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 6 | 高温外部短路（电池） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 7 | 过充电（电池） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 8 | 强制放电（电池） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 9 | 重物冲击（电池）a | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 10 | 热滥用（电池） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 11 | 高温使用（电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 12 | 过压充电（电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 13 | 过流充电（电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 14 | 欠压放电（电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |
| 15 | 外部短路（电池组） | GB 31241—2022 | GB 31241—2022 |

注：1. 若抽样样品为电池时，开展序号为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的检验项目；若抽样样品为电池组时，开展序号为1、2、3、4、5、11、12、13、14、15的检验项目。

2. 所有项目的检测需要提供制造商参数（见附件1）。若受检企业未提供充放电方法，则采用标准方法进行充放电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

3. a“重物冲击”项目软包电池不适用。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31241—2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件1

便携式储能电源（户外电源）产品技术工作参数表

被抽查产品名称：                     型号：

| 安全工作参数 | 符号 | 电池 | 电池组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | C |  |  |
| - 充电限制电压 | Ucl |  |  |
| - 充电上限电压 | Uup |  |  |
| - 放电截止电压 | Udo |  |  |
| - 推荐充电电流 | Icr |  |  |
| - 最大充电电流 | Icm |  |  |
| - 推荐放电电流 | Idr |  |  |
| - 最大放电电流 | Idm |  |  |
| - 过压充电保护电压 | Ucp | —— |  |
| - 过流充电保护电流 | Icp | —— |  |
| - 欠压放电保护电压 | Udp | —— |  |
| - 过流放电保护电流 | Idp | —— |  |
| - 上限充电温度 | Tcm |  |  |
| - 上限放电温度 | Tdm |  |  |
| - 以上栏目中抽样产品涉及的内容，企业务必提供，如没有充分理由不提供导致检验无法进行，将视为相关联的检验项目不合格。 |  |  |  |

注：若抽查产品为电池，只需填写电池相关技术参数；若抽查产品为电池组，则需填写电池和电池组所有的相关技术参数。

产品充电方式（下述二选一）：

□制造商规定充电方法：

□标准充电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

生产/销售企业代表签字：

（加盖公章）

年  月  日